产品技术资料             XK272

耐高温高强度螺纹锁固剂

1、产品说明：

| 成分 | 单组份 |
| --- | --- |
| 强度 | 高强度 |
| 粘度 | 高粘度 |
| 固化机理 | 厌氧性 |
| 应用 | 螺纹锁固 |

2、典型用途：

建议用于M36以下螺纹的永久锁固与密封。耐高温最高温度可达230℃。可用于汽缸头双头螺纹的锁固。当螺纹间的空气被隔绝后，固化过程随即开始。能防止因冲击和振动引起的松动和渗漏。拆卸时需加热用工具。

3、固化前的状态：

| 化学类型 | 甲基丙烯酸酯 |
| --- | --- |
| 颜色 | 红色 |
| 比重（25℃） | 1.10 |
| 粘度（25℃ mpa.s） | 4000-15000 |
| 固化速度 | 30分钟-24小时 |
| 闪点 ℃ | ﹥93 |

4、固化后的性能：

（M10钢螺母和螺栓在22℃下固化24小时后）

| 温度范围 （℃） | -54-230 |
| --- | --- |
| 破坏力矩 IS0-10964（N.m） | 18-28 |
| 平均拆卸力矩ISO-10964（N.m） | 20-35 |
| 热膨胀系数 ASTMD696，K-1 | 80×10-6 |
| 导热系数 ASTMC177，W.m-1K-1 | 0.1 |

5、固化特性：

XK272是100﹪反应性厌氧树脂化合物，是单组份液态螺纹锁固剂，能完全填充相邻螺纹间的微小间隙。螺纹与螺栓接触并隔绝空气后固化成坚韧的固体，以阻止螺纹活动。多余在外的胶液不会固化，可用布擦掉。在温度很低或间隙较大时，XK272的固化速度减慢，可考虑使用促进剂XK7649加快固化速度。

6、使用方法：

- 使用XK755清洗剂清洗螺纹表面并晾干。

- 在螺纹的啮合处涂胶，涂胶的宽度为3-5道螺纹。

- 用普通方法拧紧螺纹直至正确位置，24小时后达到最高强度

7、贮存条件：

- 本品应贮存于干燥阴凉通风处。

- 为了避免污染未使用过的胶粘剂，不可把已倒出的胶粘剂再倒回原包装容器中。

- 远离儿童存放

8、说明：

本文所含的各种数据为实验室标准条件测得，确信是可靠的，可供用户参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们概不负责。我们建议用户通过测试后，决定把本产品用在哪一种生产方法上及采取哪一种措施可防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害。如有疑问请与公司技术部联系。